附件1：

2018年镇江市建设用砂氯离子含量检测试验室间

比对试验作业指导书

一、样品说明

本次比对试验样品为建设用砂调配，按JG/T494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》 6.10.3.1和6.10.3.2的要求经取样、称样、水浴锅加热后制取的滤液200mL，玻璃瓶装，每份样品均有唯一性标识。

二、检测标准

- 1、检测机构

本次试验室间比对试验氯离子含量检测采JG/T494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》中规定的试验方法。

- 砼生产企业试验室

本次试验室间比对试验氯离子含量检测采JG/T494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》中规定的试验方法或氯离子含量仪器快速测定法。

三、检测步骤

1、样品的获取

比对试验样品为建设用砂调配的滤液，滤液已提前制备，制取过程为如下：称取的试样量为500.0g,倒入烧杯中，用容量瓶量取500mL蒸馏水，注入烧杯，用玻璃棒搅拌砂水混合物后，用表面皿覆盖烧杯并将其置于水浴锅中加热，待其从室温加热至80℃并且持续1h后停止加热。然后，每隔5min搅拌一次，共搅拌3次,使氯盐充分溶解。从水浴锅中将烧杯取出，静置溶液待其冷却至室温，将烧杯上部已经澄清的溶液过滤后收集到的滤液。

- 样品的测定

- JG/T494-2016《建筑及市政工程用净化海砂》中规定的试验方法：

- 试剂和材料(可提前配制）：

- a.0.01mol/L氯化钠标准溶液

- b.0.01mol/L硝酸银标准溶液

- c.5％铬酸钾指示剂溶液

- 测定方法：

样品启封前于室温下平衡，打开后应立即使用。室温下，从考核样品中用移液管吸取50mL滤液，注入到三角烧瓶中，再加入5％铬酸钾指示剂1mL，用0.01mol/L硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点。记录消耗的硝酸银标准溶液用量，精确至0.05mL。

空白试验时，用移液管移取50mL蒸馏水注入三角瓶内，加入5％铬酸钾指示剂1mL,用0.01mol/L硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为止，记录消耗的硝酸银标准溶液用量，精确值0.05mL。

氯离子含量按下式计算：

式中: Qf         ---氯离子含量，%

N     ---硝酸银标准溶液实际浓度，mol/L；

A     ---样品滴定时消耗硝酸银标准溶液体积，mL；

B     ---空白试验时消耗硝酸银标准溶液体积，mL；

0.0355---换算系数；

10---全部试样溶液于所分取试样溶液的体积比；

G0----试样质量，g。

氯离子含量取两次试验结果的算术平均值，精确至0.0001%。

- 氯离子含量仪器快速测定法

样品启封前于室温下平衡，打开后应立即使用。按氯离子含量快速测定仪的使用要求，从考核样品中移取滤液进行测定。氯离子含量取两次试验结果的算术平均值，精确至0.0001%。

四、关于影像资料的规定

- 影像资料包括：拆样前后及拆样时的照片、滴定时消耗的硝酸银刻度显示照片（氯离子含量仪器快速测定法提供测定结果的显示照片）、考核样的测定过程（仅需提供一次），影像资料及照片用U盘储存。

五、检测结果上报

1、本次氯离子检测试验室间比对上报结果为建设用砂中氯离子含量的检测结果。

2、各单位比对试验于获取样品当日下午13:00开始。

3、各检测机构必须于样品拆封后3小时内（16：00前）完成试验，并提交检测结果报告单电子版（pdf格式或图片格式），电子邮箱：zjsjcxh@163.com。

六、应同时提交的相关资料

- 于比对试验当日下午17:30之前（寄件日期以邮戳为准）提交影像资料、试剂配制及样品测定的原始记录、打印的纸质结果单（仪器快速测定法）、检测结果报告单等相关资料（复印件加盖单位公章）。

同时，应提交以下资料，一并用EMS邮寄至镇江市建设工程质量检测协会。（地址：镇江市正东路酒海街19号11幢，联系人：耿玮）。

1、参加的检测人员技术培训证（复印件加盖公章）；

2、设备购置发票复印件（氯离子含量快速测定仪）；

3、参加检测人员社保网上打印的“三金”证明（2018年4月、5月、6月）；

4、检测设备相关检定/校准证书（复印件加盖公章）。