附件1

预拌混凝土及PC构件生产企业试验室仪器设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 台 | 1 | 量程0-10000g，精度1g |
| 2 | 电子天平 | 台 | 1 | 量程0-2000g，精度0.1g |
| 3 | 电子天平 | 台 | 1 | 量程0-200g，精度0.01g |
| 4 | 电子天平 | 台 | 1 | 量程0-100g，精度0.001g |
| 5 | 电子天平 | 台 | 1 | 量程0-100g，精度0.0001g |
| 6 | 台秤 | 台 | 1 | 量程0-50000g，精度5g |
| 7 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 台 | 1 |  |
| 9 | 水泥胶砂搅拌机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 水泥胶砂振实台 | 台 | 1 |  |
| 11 | 雷氏夹测定仪 | 台 | 1 |  |
| 12 | 沸煮箱 | 台 | 1 | 31L |
| 13 | 水泥细度负压筛析仪 | 台 | 1 | 负压4000-6000Pa，筛网0.045；0.080mm |
| 14 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 50-200℃ |
| 15 | 水泥恒温恒湿养护箱 | 台 | 1 | 湿度90%，温度20±1℃ |
| 16 | 水泥恒温水养护箱* | 台 | 1 | 温度20±1℃ |
| 17 | 水泥比表面积测定仪 | 台 | 1 |  |
| 18 | 李氏瓶 | 个 | 4 |  |
| 19 | 水泥抗压、抗折试验机 | 台 | 1 | 量程0-300KN，精度1% |
| 20 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 台 | 1 |  |
| 21 | 箱式电阻炉 | 台 | 1 |  |
| 22 | 筛网 | 个 | 1 | 0.315mm |
| 23 | 酸度计 | 台 | 1 | 0-14.0PH, 精度±0.1PH 0-±1400mv 精度±10mv |
| 24 | 婆梅氏比重计 | 套 | 1 | 1.000-2.000 |
| 25 | 精密密度计 | 套 | 1 |  |
| 26 | 强制式混凝土搅拌机 | 台 | 1 |  |
| 27 | 混凝土程控磁盘振动台 | 台 | 1 | 1m2 |
| 28 | 混凝土坍落度筒 | 台 | 1 | 100*200*300m |
| 29 | 钢直尺 | 把 | 1 | 量程0-60 cm，精度1mm |
| 30 | 混凝土含气量测定仪 | 台 | 1 | 容积7L |
| 31 | 混凝土拌合物凝结时间测定仪 | 台 | 1 | 量程0-1200N |
| 32 | 混凝土抗渗仪 | 台 |  | 4Mpa，0.01Mpa |
| 33 | 压力试验机 | 台 | 1 | 量程0-2000KN，精度1% |
| 34 | 混凝土弹性模量测定仪* | 台 | 1 | 精度0.001mm |
| 35 | 比长仪* | 台 | 1 | 量程156-305mm，精度0.01mm |
| 36 | 混凝土抗折支架* | 台 | 1 |  |
| 37 | 水泥胶砂试模 | 套 | 至少6 | 尺寸40*40*160mm |
| 38 | 混凝土抗压强度试模 | 套 | 至少10 | 铸铁或铸钢，尺寸100*100*100mm |
| 39 | 混凝土抗压强度试模 | 套 | 至少5 | 铸铁或铸钢，尺寸150*150*150mm |
| 40 | 混凝土抗渗试模 | 套 | 至少3 | 铸铁或铸钢 |
| 41 | 混凝土弹性模量试模* | 套 | 至少3 | 铸铁或铸钢 |
| 42 | 混凝土抗折强度试模* | 套 | 至少3 | 铸铁或铸钢 |
| 43 | 振筛机 | 台 | 1 |  |
| 44 | 砂筛 | 套 | 1 |  |
| 45 | 石子筛 | 套 | 1 |  |
| 46 | 碎石针片状规准仪 | 套 | 1 |  |
| 47 | 碎石压碎指标测定仪 | 套 | 1 |  |
| 48 | 人工砂压碎值指标试模 | 套 | 1 |  |
| 49 | 氯离子快速测定仪 | 台 | 1 |  |
| 50 | 静水力学天平 | 台 | 1 | 量程10kg，精度0.1g |
| 51 | 恒温水浴 | 台 | 1 | 5℃~80℃，±0.1℃ |
| 52 | 钢筋万能试验机 | 台 | 1 | 量程0-100kN，精度1% |
| 53 | 钢筋万能试验机 | 台 | 1 | 量程0-600kN，精度1% |
| 54 | 钢筋弯曲试验机 | 台 | 1 | 可以检测正弯和反向弯曲 |
| 55 | 混凝土回弹仪 | 台 | 2 | 普通回弹仪，高强回弹仪 |
| 56 | 刚砧 | 个 | 2 | 普通回弹仪用，高强回弹仪用 |
| 57 | 混凝土碳化深度测定仪 | 个 | 1 |  |
| 58 | 混凝土保护层测定仪 | 台 | 1 | 0-60mm，±1mm |
| 59 | 钢卷尺 | 把 | 1 | 精度1mm |
| 60 | 游标卡尺 | 把 | 1 | 量程0-300mm，精度0.01mm |
| 61 | 滴定法氯离子测定设备* | 套 | 1 | 在快速测定仪数据异常时，可以送有资质的第三方检测机构。 |
| 62 | 火焰光度计* | 台 | 1 |  |
| 63 | 裂缝测宽仪* | 台 | 1 | 量程0.02-2.0mm，精度0.01mm |
| 64 | 千斤顶* | 台 | 1 | 500KN |
| 65 | 百分表* | 台 | 1 |  |
| 66 | 量砂筒 | 台 | 1 |  |
| 67 | 锚杆拉拔仪* | 台 | 1 | 量程0-200KN，精度1% |
| 68 | 靠尺 | 个 | 1 | 2m |
| 69 | 楔形塞尺 | 个 | 1 | 精度1mm |
| 注：带*号设备为推荐设备 混凝土试模(工程塑料)适用范围：1、不能用振动台振实制作，2、不适用环境温度在10℃-30℃以外的工地现场使用。 |  |  |  |  |