附件2

预拌混凝土及PC构件生产企业试验室检测能力表

| 序号 | 材料名称 | 检测参数 | 检测方法 | 设备（序号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 标准稠度 | GB/T 1346 | 2、7、8、15 |
|  |  | 安定性 | GB/T 1346 | 2、7、11、12、15 |
|  |  | 凝结时间 | GB/T 1346 | 2、7、8、15 |
|  |  | 强度 | GB/T 17671 | 2、9、10、15、16*、19 |
|  |  | 比表面积* | GB/T 8074 | 3、4、14、17、18、51 |
|  |  | 碱含量* | GB/T 176 | 5、62* |
| 2 | 粉煤灰 | 细度 | GB/T 1345 | 3、13、14 |
|  |  | 需水量比 | GB/T 1596 | 2、9、20 |
|  |  | 活性指数 | GB/T 1596 | 2、9、10、15、19 |
|  |  | 烧失量 | GB/T 176 | 5、21 |
|  |  | 安定性 | GB/T 1346 | 2、7、11、12、15 |
|  |  | 三氧化硫* | GB/T 176 | 5、21 |
| 3 | 粒化高炉矿渣粉 | 比表面积 | GB/T 8074 | 3、4、14、17、18、51 |
|  |  | 活性指数 | GB/T 18046 | 2、9、10、15、19 |
|  |  | 流动度比 | GB/T 18046 | 2、9、20 |
|  |  | 烧失量 | GB/T 176 | 5、21 |
| 4 | 外加剂 | PH值 | GB/T 8077 | 23 |
|  |  | 细度 | GB/T 8077 | 3、14、22 |
|  |  | 密度 | GB/T 8077 | 24、25、51 |
|  |  | 含固量 | GB/T 8077 | 5、14 |
|  |  | 减水率 | GB/T 8076 | 1、6、26、28、29 |
|  |  | 含气量 | GB/T 8076 | 1、6、26、30 |
|  |  | 碱含量* | GB/T 8077 | 5、62* |
| 5 | 细骨料 | 颗粒级配 | JGJ 52 | 1、14、43、44 |
|  |  | 细度模数 | JGJ 52 | 1、14、43、44 |
|  |  | 含泥量 | JGJ 52 | 1、14、44 |
|  |  | 泥块含量 | JGJ 52 | 1、14、44 |
|  |  | 石粉含量 | JGJ 52 | 1、3、14、44 |
|  |  | 压碎值指标 | JGJ 52 | 1、14、33、44、48 |
|  |  | 氯离子含量 | JGJ 52 | 5、49 |
| 6 | 粗骨料 | 颗粒级配 | JGJ 52 | 6、14、43、45 |
|  |  | 表观密度 | JGJ 52 | 14、45、50 |
|  |  | 含泥量 | JGJ 52 | 6、14、45 |
|  |  | 泥块含量 | JGJ 52 | 6、14、45 |
|  |  | 针片状颗粒含量 | JGJ 52 | 1、14、45、46 |
|  |  | 压碎值指标 | JGJ 52 | 1、14、33、45、47 |
|  |  | 氯离子含量* | JG/T 568 | 5、61* |
| 7 | 混凝土 | 配合比设计 | JGJ 51 | 1、6、26、27、28、29、30、31、31、33 |
|  |  | 坍落度 | GB/T 50080 | 28、29 |
|  |  | 抗压强度 | GB/T 50081 | 29、33 |
|  |  | 抗渗性能 | GB/T 50082 | 32 |
|  |  | 含气量 | GB/T 50082 | 1、6、26、28、29、30 |
|  |  | 凝结时间 | GB/T 50080 | 1、6、26、27、31 |
|  |  | 混凝土抗压强度（回弹法） | DGJ32/TJ 193 | 55、56、57 |
|  |  | 限制膨胀率* | GB/T 50119 | 35* |
|  |  | 弹性模量* | GB/T 50081 | 29、33、34* |
|  |  | 抗折强度* | GB/T 50081 | 29、33、36* |
|  |  | 氯离子含量* | JGJ 322 | 5、61* |
|  |  | 碱含量* | GB/T 50784 | 5、62* |
| 8 | 钢筋 | 屈服强度 | GB/T 28900 GB/T 228.1 | 29、52、53 |
|  |  | 抗拉强度 |  | 29、52、53 |
|  |  | 伸长率 |  | 29、52、53、60 |
|  |  | 弯曲性能（反向） | GB/T 28900 GB/T 232 | 54 |
|  |  | 重量偏差 | GB/T 1499.1 GB/T1499.2 | 1、29 |
| 9 | 钢筋连接用镀锌金属波纹管 | 径向刚度 | JG 225 | 53、60 |
|  |  | 抗渗漏性能 |  | 53 |
| 10 | 钢筋连接用灌浆套筒 | 抗拉强度 | JG/T 398 | 53 |
| 11 | 钢筋套筒灌浆连接接头 | 抗拉强度 | JGJ 107 | 53 |
| 12 | 钢筋机械连接接头 | 抗拉强度 | JGJ 107 | 53 |
| 13 | 钢筋焊接接头 | 抗拉强度 | GB/T 228.1 | 29、53 |
| 14 | 锚固板 | 抗拉强度 | JGJ 256 | 53 |
| 15 | PC构件 | 外观质量 | GB/T 51231 | 目测 |
|  |  | 尺寸偏差 | GB/T 51231 | 29、59、68、69 |
|  |  | 叠合板结合面粗糙程度 | DB32/T 3754 | 66 |
|  |  | 预埋连接件锚固抗拔力* | DB32/T 3754 | 67* |
|  |  | 构件强度（回弹） | JGJ 152 | 55、56、57 |
|  |  | 构件钢筋配置 | DGJ32/TJ 193 | 58 |
|  |  | 结构性能* | GB 50204 | 63*、64*、65* |
| 注：带*号参数为推荐参数 |  |  |  |  |