- 附件1：

- 2019年镇江市水泥物理性能实验室间比对

- 试验作业指导书

一、样品说明

本次实验室间比对试验样品为重约4.5kg水泥1袋，用两层塑料袋封装后置入样品盒内。样品已通过0.9mm方孔筛过筛，试验前不需再次过筛。

本次实验室间比对试验的样品已通过均匀性、稳定性检测验证。

- 检测要求

- 环境要求

将未拆封的样品于《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671-1999规定的试验室环境下放置至少24h。

2、检测方法

| 检测项目参数 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 密度 | GB/T208-2014《水泥密度测定方法》 |
| 比表面积 | GB/T8074-2008《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 孔隙率取0.53 |
| 流动度 | GB/T2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》 水灰比为0.50 |
| 标准稠度 用水量 | GB/T1346-2011 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 其中标准稠度用水量采用标准法 |
| 初凝时间 |  |
| 终凝时间 |  |
| 强度 （3d、28d） | GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 水灰比为0.50 |

3、检测过程

2020年1月13日（星期一）上午9:00在监控摄像机开启情况下撕开封条，取出样品进行检测。

从撕开封条起，每个检测项目检测过程的起、止时刻各录6分钟，全部视频完成后用U盘保存。

三、检测结果上报

1、2020年1月13日（星期一）16:00前，将《2019年镇江市水泥物理性能实验室间比对试验结果报告单（一）》（附件3）以PDF格式发送至邮箱，文件必须经签字、加盖公章确认，报告单签字盖章原件及原始记录（复印件加盖公章）应于当天快递寄出至指定地点。

2、2020年1月14日（星期二）16:00前，将《2019年镇江市水泥物理性能实验室间比对试验结果报告单（二）》（附件4）以PDF格式发送至邮箱，文件必须经签字、加盖公章确认，报告单签字盖章原件及原始记录（复印件加盖公章）应于当天快递寄出至指定地点。

3、2020年1月16日（星期四）16:00前，将《2019年镇江市水泥物理性能实验室间比对试验结果报告单（三）》（附件5）以PDF格式发送至邮箱，文件必须经签字、加盖公章确认，报告单签字盖章原件及原始记录（复印件加盖公章）应于当天快递寄出至指定地点。

4、2020年2月12日（星期二）16:00前，将《2019年镇江市水泥物理性能实验室间比对试验结果报告单（四）》（附件6）以PDF格式发送至邮箱，文件必须经签字、加盖公章确认，报告单签字盖章原件及原始记录（复印件加盖公章）应于当天快递寄出至指定地点。

四、提交资料

2020年2月12日（星期二）16:00前应将以下资料一并邮寄至镇江市建设工程质量检测协会。

- 《22019年镇江市水泥物理性能实验室间比对试验结果报告单（一、二、三、四）》；

- 检测原始记录复印件（加盖公章）；

- 主要检测设备检定/校准证书复印件；

- 视频U盘（注明机构名称）。

- 提供检测人员近三个月的三金证明。

五、联系方式

联系人：顾玉萍  手机：13705285308

周冬林  手机：13338812020

邮寄地址：镇江市檀山路8号（建科集团）A座408室（耿伟收 ）

单位：镇江市建设工程质量检测协会

邮编：212003

邮箱：zjsjcxh@163.com