附件1：

2020年镇江市金属材料力学性能实验室间比对

试验作业指导书

一、样品说明

本次实验室间比对试验样品为长约300mm的热轧带肋钢筋2根。本次实验室间比对试验的样品已通过均匀性、稳定性检测验证。

- 检测要求

1、环境要求

GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》规定的试验室环境（温度23±5℃）。

2.检测方法

参照GB/T 28900-2012《钢筋混凝土用钢材试验方法》和GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》进行试验。

| 检测项目参数 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 下屈服强度(ReL) | GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》12 |
| 抗拉强度(Rm) | GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》10.4.2.6 |
| 断后伸长率(A) | GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》20 |

2. 1应力速率控制模式(方法B)

在弹性阶段应力速率控制在20 MPa·s-1,屈服之前转换成平行长度估计的应变速率 eLc控制(横梁位移速率)，eLc 控制0.00025s-1,直至屈服结束；屈服之后，eLc增加到0.002 s-1.

注：横梁位移速率单位为mm/s，LC为两夹头之间的距离。

2.2 实验室如果采用其他加荷方式，应在结果报告单中将详细的加荷方式注明。

2.3试验前，应确保试验机力值和引伸计的准确性，试验机软件的可靠性和有效性。

2.4特殊情况说明：测定断后伸长率(A)，为了避免试样断裂位置不符合GB/T228.1-2010标准20.1所规定的条件而报废试样，实验室可采用附录H规定的移位法测定断后伸长率。

当有断裂位置发生在夹持部位上或距夹持部位小于20mm时，本次试验结果无效。检验检测机构应正常填报结果报告单，次日将试验后残样送至镇江市建设工程质量检测协会，协会确认后重新领取比对试验用样品，检测后填报结果报告单。

2.5试验结果的处理:试验结果的单值请依据下面条件修约:

试验结果的单个值请依据下面条件修约:

a)下屈服强度(ReL) 和抗拉强度(Rm)修约至0.1MPa;

b)断后伸长率(A)修约至0.01%，即XX.XX%。

试验结果的平均值请依据下面条件修约:

a)下屈服强度(ReL) 和抗拉强度(Rm)修约至1MPa;

b)断后伸长率(A)修约至0.5%。

3、检测过程

2020年11月11日（星期三）下午14:00在监控摄像机开启情况下撕开封条，取出样品进行检测。

从撕开封条起，下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率检测过程全程录像，其中在抗拉强度检测过程中检测人员、样品和设备应在影像中同时呈现。应将拆封编码、划标距、下屈服点、断后标距的测量进行截图，并提供完整清晰的应力-位移图，图形上应标出下屈服点和最大值点。全部视频和照片完成后用U盘保存

三、检测结果上报

1、2020年11月11日（星期三）17:00前，将《2020年镇江市金属材料力学性能实验室间比对试验结果报告单》（附件3）以PDF格式发送至邮箱，文件必须经签字、加盖公章确认。

四、提交资料

2020年11月12日（星期四）17:00前应将以下资料一并邮寄至镇江市建设工程质量检测协会。为了便于考察各单位的试验情况，在试验后的残样一同邮寄给镇江市建设工程质量检测协会。

- 《2020年镇江市金属材料力学性能实验室间比对试验结果报告单》；

- 检测原始记录复印件（加盖公章）；

- 主要检测设备检定/校准证书复印件；

- 视频及关键点的截图U盘（注明单位名称）。

- 提供检测人员近三个月的三金证明。

- 检测后的样品。