附件2

2015年度镇江市建设工程主体结构现场检测

比对试验结果分析

本次主体结构现场检测比对试验采用钢筋位置和钢筋保护层厚度两个参数，钢筋位置和钢筋保护层厚度检测结果的影响因素主要来源于仪器设备、人员操作、数据处理等方面，具体原因分析如下：

- 仪器设备的影响因素。

在本次检测能力验证活动中，有的仪器设备的灵敏性、精度、性能比较差，数据的显示出现滞后和偏移，操作不方便、定位不准确，直接影响了检测人员的检测速度和检测数据的准确性。

通过对检测机构提交的仪器设备的校准证书的核查发现：部分钢筋保护层测量仪未按《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》JJF1224-2009进行校准，校准证书中未给出测量重复性和示值误差的校准结果；部分校准报告无校准数据、未覆盖日常使用数据点、仅有结论。

二、人员操作

1、部分检测人员对作业指导书和规范标准理解不透彻。同一钢筋位置仅做一次检测，同时记录了两个数据，没有进行两次检测；个别的进行了两次检测，保护层数据未进行平均。

2、部分检测人员在检测前没有对检测仪进行预热和调零，在纵向和横向钢筋直径切换设置后，没有进行仪器调零并核查钢筋检测仪的零点状态。

三、数据处理

部分检测人员记录不规范，有使用铅笔记录的，有字迹不清的，有任意涂改不签名的，有保护层只有两个测试值没有平均值的。

四、其他可能产生数据偏离的原因。