附件1：

2015年度全市建设工程主体结构现场检测

实验室间比对试验作业指导书

一、编制目的

为保证镇江市建设工程主体结构现场检测比对试验的顺利进行及检测操作的一致性，制定本作业指导书。

二、适用范围

本作业指导书适用于本次主体结构现场检测比对试验。检测参数为钢筋间距和钢筋保护层厚度。

三、引用标准

《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011版)。

四、试件说明

样品采用800*300*100钢筋混凝土试块，给定测试起始线位置，每个混凝土试件中预埋5根直径为12的光圆钢筋（平行横向水平布置），间距（100~200mm）和保护层厚度（10~50mm）均不等。

五、操作流程

1、本次比对试验采用电磁感应法进行检测；测试、分析技术要求按《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008第3章相关规定执行。每个检测机构仅测试一个试件，抽签确定。进行横向钢筋位置检测并标注（注意：钢筋位置测试起始线、中心线已在白纸中标注，检测人员严禁触碰试件两侧用于保护试件的聚苯板，不得在试样上进行标注），用钢尺（量程宜1.0mm）测量横向钢筋间距；最后进行2次横向钢筋保护层厚度检测。

横向钢筋间距及保护层厚度检测结果直接记录在实验室间比对试验结果报告单上（现场领取）。

采用的设备由参加的检测机构自行准备。

2、比对试验应在8分钟内完成，并当场提交检测结果报告单。

六、提交结果

1、参加人员应将检测结果填写在《比对试验结果报告单》上，并将现场用于检测钢筋位置的透明白纸一并上交。

2、现场检测结果包括横向钢筋间距、横向钢筋混凝土保护层厚度检测结果，均精确至1mm。

七、相关要求

1、本次比对试验由市站现场组织指导，相关专业人员进行现场实施。

2、检测机构应按规定指派1名具备相应资格的检测人员参加。参加人员应提前出示其身份证和上岗证书原件。

3、参加人员在本次比对试验现场活动中不得参考各类资料（标准、作业指导书等）。