附件1：

2019年度镇江市建设工程用节能材料实验室间

比对试验作业指导书

一、样品说明：

本次导热系数能力验证样品为：300×300×30（mm）的聚苯板（EPS）2块，用塑料袋封装；本次垂直于板面的抗拉强度能力验证样品为：300×300×50（mm）的聚苯板（EPS）2块，用塑料袋封装。

二、检测标准

| 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 导热系数 | GB/T 29906-2013 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度 |  |

三、检测结果上报

1、2019年7月   日上午9︰00在监控摄像机开启情况下撕开封纸进行检测。从撕开封袋起，每个检测项目检测过程的起、止时刻各录5分钟，全部视频以U盘保存。

2、样品开封后，按标准在规定的环境条件（温度23±2℃，湿度50±5%）进行状态调节3天后进行相关试验。

3、导热系数检测时厚度测定5各点，四个边的中间位置测一个值，再在板的任意一边三分之一处的位置测定一个值，检测时冷板温度为15℃，热板温度为35℃，测试期间，冷热板温度稳定后，应使用“print screen”键截取当前操作界面并保存为word文档，测试结束后，再次重复以上操作，此两份文档应当作为原始记录的一部分。

4、垂直于板面方向的抗拉强度试件切割成100 mm *100mm，数量为5块，放入状态调节室进行状态调节，拉伸速度设定为5mm/min，测试结束后，应使用“print screen”键截取当前操作界面并保存为word文档，此份文档也应当作为原始记录的一部分。2019年7月 日前提交《2019年度镇江市建设工程用节能材料实验室间比对试验结果报告单》（附件4）。

5、所有上报的结果报告单以PDF格式发至邮箱271280459@qq.com，文件必须每一页有检测人员等签字、盖公章确认，同时将结果报告单原件及原始记录复印件等资料加盖公章，邮寄至镇江市建设工程质量检测协会（镇江市檀山路8号建科集团A座408），以邮戳时间为准。

四、应同时提交的其他资料

于2019年7月 日16:00前提交《2019年度镇江市建设工程用节能材料实验室间比对试验结果报告单》（附件4）的同时，应提交以下资料，一并邮寄。

1、参加的检测人员上岗证书；（复印件加盖公章）

2、参加检测人员各地社保网上打印的近3个月的“三金”证明；

3、检测设备相关计量仪器校准证书；（复印件加盖公章）

4、拆样前、后及拆样时的照片，用U盘；

5、检测过程摄像，用U盘；

6、检测原始记录；（复印件加盖单位公章）

7、检测报告。（原件）